## Slide 1
Elementy krystalografii
źródło: http://www.inmat.pw.edu.pl/download/epodreczniki/PNOM-MKL.pdf
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 2
Elementy krystalografii
L.A. Dobrzański Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, 2002
źródło:
RSC
RPC
HZ
hP2
cF4
cI2
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 3
Elementy krystalografii
źródło: www.practicalmaintence.net
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 4
Elementy krystalografii
Objętość jednej komórki elementarnej:
V = 2,9*2,9*2,9 = 24,3 mm3 [*10-21]
RPC
RSC
V = 3,62*3,62*3,62 = 47,4 mm3 [*10-21]
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 5
Elementy krystalografii
Przykładowo 4 000 atomów Fe:
4 000:2 = 2 000 komórek el. Fea
2 000*24,3 = 48 600 mm3 [*10-21]
4 000:4 = 1 000 komórek el. Feg
1 000*47,4 = 47 400 mm3 [*10-21]
Fea  Feg spadek objętości o ok. 3%
Feg  Fea wzrost objętości o ok. 3%
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 6
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 7
W rzeczywistości materiały krystaliczne mają wady budowy krystalicznej.
Wady te ze względu na ich cechy geometryczne można podzielić na:
punktowe,
liniowe,
powierzchniowe.
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Obliczenia teoretyczne wykazują, że najlepszymi własnościami wytrzymałościowymi powinny cechować się metale o idealnej budowie krystalicznej, a ich wytrzymałość powinna przewyższać około 1000–krotnie wytrzymałość metali technicznych.
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 8
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Wpływ defektów sieci na własności ciał o budowie krystalicznej jest bardzo istotny - często znacznie większy niż wpływ typu sieci krystalicznej. Tak np. wakancje ułatwiają dyfuzję atomów a wiadomo, że dyfuzja jest podstawą prawie wszystkich procesów i przemian zachodzących w materiałach. Z kolei defekty liniowe (dyslokacje) ułatwiają odkształcanie metali i bez nich przeróbka plastyczna byłaby niemożliwa. Bardzo ważne są także granice ziarn jako defekty powierzchniowe, które są czynnikiem umacniającym materiał, ale w pewnych przypadkach mogą odgrywać negatywną rolę.
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 9
Defekty punktowe
Defektami punktowymi nazywamy te wady sieciowe, których pozycja określana jest punktem (tzw. defekty zerowymiarowe). Defekty te powodują lokalne odkształcenie sprężyste sieci kryształu rozprzestrzeniające się sferycznie na niewielkie odległości. W praktyce oznacza to wychylenie atomów z ich położeń równowagowych, które zmniejsza się wraz z odległością od defektu. W przypadku struktur czystych pierwiastków metalicznych do podstawowych defektów punktowych zaliczamy:
a) wakancje, które powstają w wyniku nie obsadzenia węzła sieci przez atom i stanowią puste miejsce w sieci krystalicznej co wywołuje lokalne hydrostatyczne naprężenia rozciągające
b) atomy w położeniach międzywęzłowych, które powstają na drodze przemieszczenia atomu rodzimego z węzła sieci do pozycji międzywęzłowej, wywołując lokalne naprężenia ściskające bezpośrednio w pobliżu defektu
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 10
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Defekty punktowe
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 11
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Defekty liniowe
Liniowymi wadami budowy krystalicznej są dyslokacje.
Do głównych rodzajów dyslokacji należą:
dyslokacje krawędziowe,
dyslokacje śrubowe,
dyslokacje mieszane.
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 12
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Dyslokacja krawędziowa
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 13
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Dyslokacja krawędziowa
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 14
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Dyslokacja śrubowa
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 15
Defekty powierzchniowe
Do defektów powierzchniowych zalicza się dwuwymiarowe defekty struktury krystalicznej, z których podstawowe znaczenie mają granice ziarn, granice międzyfazowe oraz błędy ułożenia. Materiały polikrystaliczne składają się zwykle z bardzo dużej liczby kryształów o tym samym składzie chemicznym i wielkości od 10 do 100 µm, które różnią się tylko orientacją przestrzenną sieci. Poszczególne kryształy określa się mianem ziarn a powierzchnie styku między nimi granicami ziarn.
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 16
Defekty powierzchniowe – granice ziarn
Granice ziarn są strefami o szerokości 2÷3 średnic atomowych, w których występuje niedopasowanie atomowe struktury krystalicznej sąsiednich ziarn a zatem zakłócenie periodycznej budowy kryształu. W wyniku tego następują przesunięcia atomów z ich pozycji równowagi, tzn. położeń o najniższej energii, zatem granice ziarn są miejscami o zwiększonej energii.
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 17
źródło: L.A. Dobrzański „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT 2002
Defekty powierzchniowe – granice międzyfazowe
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 18
Defekty powierzchniowe – błędy ułożenia
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 19
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Podstawowym mechanizmem odkształcenia plastycznego jest poślizg dyslokacji. Poślizg występuje w uprzywilejowanych płaszczyznach krystalograficznych, gęsto wypełnionych atomami i w kierunkach o najgęstszym ułożeniu atomów. Dzieje się tak dlatego, że w tych płaszczyznach i kierunkach są najmniejsze odległości między atomami a więc najmniejsze opory sieci dla ruchu dyslokacji.
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 20
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
Bliźniakowanie mechaniczne, które można określić jako nagły proces poślizgu zachodzący w niewielkim obszarze struktury, ściśle ograniczonym przez granice bliźniacze.
Największą rolę odgrywa bliźniakowanie przy odkształceniu metali o sieci heksagonalnej.
Odkształcenie na drodze bliźniakowania może również zachodzić w metalach i stopach o sieciach RSC i RPC a sprzyja temu niska temperatura i duża prędkość odkształcenia oraz niska wartość energii błędu ułożenia
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 21
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/Odksztalcenie.pdf
poślizg
bliźniakowanie
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 22
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.mm.ethz.ch/animations/Edge.gif
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 23
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.mm.ethz.ch/animations/Dislocations.gif
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 24
Odkształcenie plastyczne - mechanizmy
http://www.mm.ethz.ch/animations/Dislocations.gif
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 25
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY
Własności mechaniczne

## Slide 26
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY
Własności mechaniczne
własności wytrzymałościowe
własności plastyczne
granica plastyczności
wytrzymałość
twardość
wydłużenie
przewężenie
udarność

## Slide 27
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 28
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 29
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 30
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 31
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 32
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 33
Odkształcenie i rekrystalizacja
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 34
NOWOCZESNE MATERIAŁY
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA

## Slide 35
ODKSZTAŁCENIE I REKRYSTALIZACJA
źródło: S. Dymek „Podstawy nauki o materiałach”, wykład WIMiR AGH
NOWOCZESNE MATERIAŁY

## Slide 36
Tu skończony wykład 2, 10.X.2022
NOWOCZESNE MATERIAŁY